学界への委託･共同研究テーマ業界案
銅及び銅合金技術研究会

下表に示す研究テーマは、業界内でアンケートを行い、学界への委託や共同研究を行いたいとして挙げられたものである。ご希望のテーマがありましたら事務局までお問い合わせください。

なお、毎年１０~１２月の間に次年度の研究助成テーマの公募を致しますので、研究テーマ設定の参考としてご利用ください。

分野表示：①板条　②管　③棒線　④共通
	
	研究テーマ案
	背景／目的
	分野

	溶解・

鋳造
	溶湯中のｶﾞｽ吸収･放出速度論
	連続鋳造鋳塊中の気孔発生のﾒｶﾆｽﾞﾑ
	④

	
	鋳塊の気孔形成メカニズム
	各種合金鋳塊中の気孔形成要因
	④

	
	凝固収縮応力と鋳塊欠陥(連鋳)
	鋳造条件－収縮応力－鋳塊欠陥ｼﾐｭﾚｲｼｮﾝ解析
	④

	
	銅溶湯中の各種元素の活量データ
	溶湯酸化､還元､ｶﾞｽ吸収､放出に関するﾃﾞｰﾀﾍﾞｰｽ
	④

	
	
	基礎データ不足をｶﾊﾞｰ
	④

	
	
	多元系状態図計等用データベース
	④

	精錬･リサイクル
	銅産業に発生する環境問題に対する研究
	環境に悪影響を及ぼさない処理方法、材料の研究。
	④

	
	銅合金のリサイクル技術

スクラップからの異物選別除去
有害、不純物元素除去、製錬技術の開発
溶銅中のPb除去に関する熱力学的検討
	スクラップ中の異物、不純物を効果的に除去する方法の開発が必要。
	④

	
	
	スクラップや新合金に含有する元素を伸銅品溶解時、除去する方法の開発
	④

	
	
	各種不純物の無害化、除去技術
	④

	
	
	Pb入り快削黄銅のPbﾚｽ／ﾌﾘｰ化
	③

	組織制御
	動的再結晶
	銅合金の分塊･熱間加工での微細化
	④

	
	結晶粒微細化技術
	環境ニーズ、薄肉高付加価値化
	④

	
	
	銅､銅合金材料で結晶粒微細化技術の基礎的研究
	④

	
	結晶粒の超微細化
	スーパーメタルのCu版
	④

	
	ばね限界値向上のメカニズム
	転位組織の再配列、固溶元素による格子歪みなどの要因解明。
	①

	
	応力緩和特性向上のメカニズム
	継電特性（接触抵抗）向上
	①

	塑性加工・生産技術
	熱延割れ機構
	鋳造組織、歪速度、温度因子、中間温度脆化等との関連
	①

	
	熱延割れに及ぼす微量元素の影響
	リサイクルに伴い混入する恐れのある不純物が鋳造・熱延割れへの影響と無害化技術
	④

	
	高温での粒界の性質
	熱間加工性､製品での応力緩和機構と関連して
	①

	
	プレス性の影響因子を調査し総合評価尺度の立案
	プレス性は、ユーザーの定性的評価に依存している。摩耗を考慮した尺度が必要。
	①

	
	集合組織と曲げ加工性


	異方性、返り、反り、応力緩和との関連
	①

	
	棒の矯正（高精度）
	曲の応力緩和との関連、高速自動機への対応
	③

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	表面・表面処理
	銅材の表面処理に関する研究
	・メッキ、脱脂を含む。銅材表面に関する基礎的な研究。
	①

	
	ウィスカー発生条件
	Pbフリーはんだめっき対応でSnリフロー、PbなしSn合金めっきが重要。Snリフロー品を部品加工した応力下での挙動、めっき厚の影響等再検討が必要。
	①

	
	酸化物の成長挙動
	合金組成、固溶量の影響が系統的に明らかになっていない。熱力学的なアプローチ必要。
	④

	
	Sn（はんだ）めっきと銅との拡散挙動
	母材の影響、めっき結晶方位、粒径の影響などが明らかになっていない。
	④

	
	熱処理による表面性状変化
	はんだ性、めっき性に関連して
	①

	接合
	はんだ接合信頼性に及ぼす銅表面の影響
	銅サイドから見た影響（酸化､ﾒｯｷ前処理等）
	①

	
	はんだ接合界面の熱的剥離
	Pbレスはんだによる接合性
	①

	
	
	
	

	腐食･防食
	銅管の孔食に及ぼす各種要因の影響度解明
	給水給湯用銅管の信頼性向上
	②

	
	応力腐食割れ
	アンモニア以外の有機、無機化合物に対する感受性を再度広汎に知りたい。使用状態も想定した応力感受性も明確にしたい。
	④

	
	促進腐食試験による銅管の孔食現象
	給水給湯用銅管の孔食現象の解明
	②

	破壊
	ヘアピン材の内圧疲労特性
	冷媒の高圧化に伴い内圧疲労特性が求められているが、変形材の挙動が解析されていない。
	②

	
	曲げ割れ、疲労破断のメカニズム
	重要特性であるがメカニズムが充分に開明できていない。
	①

②

	薄膜
	薄膜の性質：
	比表面積の高い薄膜の性質（物理的・化学的）
	

	伝熱
	管内面形状とHFC冷媒の蒸発／凝縮熱伝達現象ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝ(伝熱)
	HFC冷媒空調機用銅管の高性能化
	②

	
	冷媒用細径管伝熱特性


	高性能化／軽量化
	②

	
	乾式蒸発器の新冷媒用溝付管
	内面溝付管の新冷媒用水冷蒸発器の最適形状把握。
	②

	検査
	製品棒の内部欠陥検出装置
	鋳造・押出による内部欠陥検出機器開発
	③

	
	棒材の曲がり検査方法
	微小曲がりの検査技術
	③

	衛生
	銅合金の人体的影響
	MSDSに記載する人体への有害情報は、合金のデータがない。
	④

	
	水道用銅管からのCuｲｵﾝの溶出と健康への影響
	環境安全/銅管の普及
	②

	
	銅表面の抗菌性の研究
	銅の用途拡大
	④

	ナノテク
	ﾅﾉﾒﾀﾙ
	ナノ物性
	④


















